中国食品出口韩国违反情况（2026年7月）
	通报日期
	产品类型
	产品名称
	通报原因
	标准
	检测结果
	处理机构
	保质期

	2026-07-20
	器具及容器包装
	2层方形饭盒
	聚丙烯+聚乙烯总溶出量超标；丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体-1,3-丁二烯 超标
	聚丙烯+聚乙烯总溶出量：30 mg/L以下（但是, 使用温度在100℃以下，溶出液为正庚烷时是150mg/L以下）；丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体-1,3-丁二烯：1 mg/Kg以下
	聚丙烯+聚乙烯总溶出量：1788 mg/L(正庚烷) ；丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体-1,3-丁二烯：4 mg/Kg
	京仁厅（彌鄒忽）
	 

	2026-07-20
	器具及容器包装
	多功能沙拉甩干器（带切碎功能）
	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体（ABS,卡其色）-1,3-丁二烯
	1 mg/kg以下
	3 mg/kg
	京仁厅（彌鄒忽）
	 

	2026-07-20
	加工食品
	冷冻江珧肉
	菌落总数不合格
	n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000
	① 130,000,000 ② 140,000,000 ③ 110,000,000 ④ 130,000,000 ⑤ 140,000,000
	釜山厅
	~ 2029-06-11

	2026-07-20
	器具及容器包装
	咖啡机
	初级芳香胺超标
	0.01 mg/L以下
	0.05 mg/L(聚酰胺/黑色)
	京仁厅（彌鄒忽）
	 

	2026-07-23
	器具及容器包装
	圆形盘子
	PP（白色）总溶出量不合格
	30 mg/L以下
	101mg/L(4%醋酸)
	京仁厅（彌鄒忽）
	 

	2026-07-23
	加工食品
	远志提取物
	防腐剂苯甲酸不合格
	不得检出
	0.115 5 g/kg （以苯甲酸计）
	京仁厅(机场)
	2026-05-22 ~ 2028-05-21

	2026-07-23
	器具及容器包装
	贵月美陶瓷盘
	陶瓷制品铅含量超标
	8μg/cm²以下
	75μg/cm²
	京仁厅（彌鄒忽）
	 

	2026-07-24
	加工食品
	杏仁甜面包
	检出禁用防腐剂（山梨酸）
	不得检出
	0.4581 g/kg（原料配比标准≤0.0407g/kg（以山梨酸计）
	京仁厅（彌鄒忽）
	2026-07-09 ~ 2026-11-06

	2026-07-24
	加工食品
	蔓越莓甜面包
	检出禁用防腐剂（山梨酸）
	不得检出
	0.4456g/kg（原料配比标准≤0.0399g/kg（以山梨酸计）
	京仁厅（彌鄒忽）
	2026-07-09 ~ 2026-11-06

	2026-07-24
	加工食品
	铜锣烧
	防腐剂 （以山梨酸计）不合格
	人造黄油的话，原料配比换算量为 0.0796 g/kg
	0.3615 g/kg
	京仁厅（仁川港）
	2026-06-25 ~ 2026-12-24


来源：食品伙伴网
